Copper (+) / Steel (-) Technology	Positive polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End code | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| H.V 0.3 A | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7 A | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7A | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.0.7A | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.1A | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 0.7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 1A | 9 | 10 | 18 | 8 | 6 | 1.2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V. + H.V 0.7 A | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2.2 | 4.3 | 3 | 0.035 |
|  | 13 | 10 | 18 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4.2 | 3.3 | 0.037 |
|  | 14 | 11 | 25 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1.8 | 4 | 3.5 | 0.04 |
|  | 15 | 12 | 36 | 9 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1.3 | 3 | 3.7 | 0.045 |
|  | 16 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0.9 | 2.2 | 4 | 0.05 |
|  | 17 | 14 | 75 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0.5 | 1.6 | 4 | 0.055 |
|  | 18 | 15 | 100 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0.2 | 1 | 4 | 0.06 |
|  | 19 | 16 | 150 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.065 |
| L.V. 4A + H.V P 1 A | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 21 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 22 | 11 | 25 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2.1 | 16 | 4 | 0.04 |
|  | 23 | 13 | 50 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 4.5 | 0.05 |
|  | 24 | 14 | 75 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.75 | 12 | 4.5 | 0.05 |
|  | 25 | 15 | 100 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.46 | 8 | 5 | 0.06 |
|  | 26 | 15 | 100 | 11 | 25 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 6 | 5 | 0.06 |
|  | 27 | 16 | 150 | 13 | 50 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.4 | 4 | 5 | 0.06 |
|  | 28 | 16 | 150 | 13 | 50 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.2 | 3 | 5.5 | 0.06 |
|  | 29 | 17 | 200 | 14 | 75 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.3 | 2 | 6 | 0.07 |
| L.V. 6A + H.V 1 A | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 31 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 32 | 11 | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 33 | 13 | 50 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | 19 | 5 | 0.06 |
|  | 34 | 14 | 75 | 11 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1.5 | 18 | 5 | 0.06 |
|  | 35 | 15 | 100 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.8 | 17 | 5 | 0.06 |
|  | 36 | 16 | 150 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.8 | 12 | 5 | 0.07 |
|  | 37 | 17 | 200 | 14 | 75 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 10 | 5.5 | 0.07 |
|  | 38 | 17 | 200 | 14 | 75 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 6 | 6.3 | 0.08 |
|  | 39 | 18 | 300 | 15 | 100 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.3 | 6 | 6.3 | 0.08 |
| L.V. 8A + H.V 1 A | 40 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 41 | 10 | 18 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 42 | 12 | 36 | 9 | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 43 | 13 | 50 | 10 | 18 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 44 | 14 | 75 | 11 | 25 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2.4 | 34 | 6 | 0.07 |
|  | 45 | 15 | 100 | 12 | 36 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.7 | 38 | 7 | 0.07 |
|  | 46 | 16 | 150 | 13 | 50 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 25 | 9 | 0.08 |
|  | 47 | 17 | 200 | 14 | 75 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.3 | 18 | 10 | 0.09 |
|  | 48 | 18 | 300 | 15 | 100 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.25 | 15 | 11 | 0.1 |
|  | 49 | 19 | 400 | 16 | 150 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.2 | 13 | 12 | 0.11 |

X	Not recommended

Copper (+) / Steel (-) Technology	Positive polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.V. 10A + H.V I A | 50 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 51 | 11 | 25 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 52 | 12 | 36 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 53 | 13 | 50 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 54 | 14 | 75 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 55 | 15 | 100 | 11 | 25 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 56 | 16 | 150 | 12 | 36 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 57 | 17 | 200 | 13 | 50 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 58 | 18 | 300 | 14 | 75 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 59 | 19 | 400 | 15 | 100 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| LV. 12A + H.V 1 A | 60 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 61 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 62 | 12 | 36 | 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 63 | 14 | 75 | 10 | 18 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 64 | 15 | 100 | 11 | 25 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.4 | 54 | 8 | 0.08 |
|  | 65 | 16 | 150 | 12 | 36 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1.6 | 53 | 9 | 0.08 |
|  | 66 | 17 | 200 | 13 | 50 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.7 | 53 | 10 | 0.09 |
|  | 67 | 18 | 300 | 14 | 75 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.4 | 45 | 12 | 0.1 |
|  | 68 | 19 | 400 | 15 | 100 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.1 | 35 | 14 | 0.12 |
|  | 69 | 20 | 600 | 16 | 150 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.05 | 23 | 15 | 0.15 |
| L.V. 14A + H.V 1 A | 70 | 8 | 9 | 5 | 5 | 14A | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 71 | 12 | 36 | 9 | 12 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 72 | 14 | 75 | 10 | 18 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 73 | 15 | 100 | 11 | 25 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 74 | 16 | 150 | 12 | 36 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 75 | 17 | 200 | 13 | 50 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 76 | 18 | 300 | 14 | 75 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 77 | 19 | 400 | 15 | 100 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 78 | 20 | 600 | 16 | 150 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 79 | 21 | 900 | 17 | 200 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V. 16A + H.V 1 A | 80 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 81 | 8 | 9 | 5 | 5 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 82 | 8 | 9 | 5 | 5 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 83 | 15 | 100 | 11 | 25 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2.9 | 86 | 10 | 0.09 |
|  | 84 | 15 | 100 | 11 | 25 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 85 | 16 | 150 | 11 | 25 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 86 | 19 | 400 | 15 | 100 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.3 | 80 | 15 | 0.13 |
|  | 87 | 20 | 600 | 16 | 150 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.2 | 55 | 16 | 0.15 |
|  | 88 | 21 | 900 | 17 | 200 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.1 | 37 | 18 | 0.18 |
|  | 89 | 22 | 1200 | 18 | 300 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.2 | 25 | 19 | 2 |
| L.V 50A+ H.V 1A. | 90 | 8 | 9 | 5 | 5 | 50 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 50A+ H.V1A | 91 | 16 |  | 12 | 25 | 50 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 230 | 18 | 0.19 |
| L.V. 75+ H.V.1A | 92 | 9 | 12 | 6 | 6 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 93 | 16 | 100 | 12 | 25 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7.6 | 368 |  | 0.4 |
| L.V.50A+ H.V.1A | 94 | 23 | 1600 | 18 | 300 | 50 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 95 | 24 | 2400 | 18 | 300 | 75A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 100A+ H.V1A | 96 | 16 |  | 12 |  | 100 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 125A+ H.V1A | 97 | 16 | 100 | 12 | 25 | 120A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 150A+ H.V1A | 98 | 16 | 100 | 12 | 25 | 150A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 225A+ H.V1A | 99 | 16 | 100 | 12 | 25 | 200A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |

Graphite (+) / Steel (-) Technology	Positive polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End code | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| H.V 0.3 A | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7 A | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7A | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.0.7A | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.1A | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 0.7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 1A | 9 | 10 | 18 | 8 | 6 | 1.2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V. 2A + H.V 0.7A | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 13 | 10 | 18 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 14 | 11 | 25 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 15 | 12 | 36 | 9 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 16 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 17 | 14 | 75 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 18 | 15 | 100 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 19 | 16 | 150 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | X |  |  |  |
| L.V. 4A + H.V 1 A | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 21 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 22 | 11 | 25 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 23 | 13 | 50 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 24 | 14 | 75 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 25 | 15 | 100 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 26 | 15 | 100 | 11 | 25 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 27 | 16 | 150 | 13 | 50 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 28 | 16 | 150 | 13 | 50 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 29 | 17 | 200 | 14 | 75 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 6A + H.V 1 A | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 31 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 32 | 11 | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1.96 | 22 | 3.5 | 0.08 |
|  | 33 | 13 | 50 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.5 | 20 | 4.5 | 0.12 |
|  | 34 | 14 | 75 | 11 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 35 | 15 | 100 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 36 | 16 | 150 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 37 | 17 | 200 | 14 | 75 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 38 | 17 | 200 | 14 | 75 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 39 | 18 | 300 | 15 | 100 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 8A + H.V 1 A | 40 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 41 | 10 | 18 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 42 | 12 | 36 | 9 | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1.4 | 36 | 5 | 0.13 |
|  | 43 | 13 | 50 | 10 | 18 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.1 | 34 | 6.5 | 0.13 |
|  | 44 | 14 | 75 | 11 | 25 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.1 | 32 | 8 | 0.15 |
|  | 45 | 15 | 100 | 12 | 36 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 46 | 16 | 150 | 13 | 50 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 47 | 17 | 200 | 14 | 75 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 48 | 18 | 300 | 15 | 100 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 49 | 19 | 400 | 16 | 150 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |

Graphite (+) / Steel (-) Technology	Positive polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.V. 10A + H.V 1 A | 50 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 51 | 11 | 25 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 52 | 12 | 36 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 53 | 13 | 50 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 54 | 14 | 75 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 55 | 15 | 100 | 11 | 25 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 56 | 16 | 150 | 12 | 36 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 57 | 17 | 200 | 13 | 50 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 58 | 18 | 300 | 14 | 75 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 59 | 19 | 400 | 15 | 100 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 12A + H.V 1 A | 60 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 61 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 62 | 12 | 36 | 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1.5 | 49 | 5.5 | 0.13 |
|  | 63 | 14 | 75 | 10 | 18 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.1 | 33 | 8.5 | 0.16 |
|  | 64 | 15 | 100 | 11 | 25 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.1 | 20 | 10 | 0.19 |
|  | 65 | 16 | 150 | 12 | 36 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 66 | 17 | 200 | 13 | 50 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 67 | 18 | 300 | 14 | 75 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 68 | 19 | 400 | 15 | 100 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 69 | 20 | 600 | 16 | 150 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 14A + H.V 1 A | 70 | 8 | 9 | 5 | 5 | 14A | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X. |  |  |  |
|  | 71 | 12 | 36 | 9 | 12 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 72 | 14 | 75 | 10 | 18 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 73 | 15 | 100 | 11 | 25 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 74 | 16 | 150 | 12 | 36 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 75 | 17 | 200 | 13 | 50 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 76 | 18 | 300 | 14 | 75 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 77 | 19 | 400 | 15 | 100 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 78 | 20 | 600 | 16 | 150 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 79 | 21 | 900 | 17 | 200 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V. 16A + H.V 1 A | 80 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 81 | 8 | 9 | 5 | 5 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 82 | 8 | 9 | 5 | 5 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 83 | 15 | 100 | 11 | 25 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.1 | 61 | 9 | 0.17 |
|  | 84 | 15 | 100 | 11 | 25 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.1 | 55 | 9 | 0.18 |
|  | 85 | 16 | 150 | 11 | 25 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.2 | 47 | 10 | 0.19 |
|  | 86 | 19 | 400 | 15 | 100 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 87 | 20 | 600 | 16 | 150 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 88 | 21 | 900 | 17 | 200 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | ` 5 | X |  |  |  |
|  | 89 | 22 | 1200 | 18 | 300 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 50A+H.V 1A | 90 | 8 | 9 | 5 | 5 | 50 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 50A+ H.V1A | 91 | 16 |  | 12 | 25 | 50 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0.1 | 200 | 12 | 0.23 |
| L.V. 75+ H.V.1A | 92 | 9 | 12 | 6 | 6 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 93 | 16 | 100 | 12 | 25 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.5 | 350 |  | 0.46 |
| L.V.50A+ H.V.1A | 94 | 23 | 1600 | 18 | 300 | 50 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 95 | 24 | 2400 | 18 | 300 | 75A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 100A+H.V1A | 96 | 16 |  | 12 |  | 100 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V 125A+H.V1A | 97 | 16 | 100 | 12 | 25 | 120A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V 150A+H.V1A | 98 | 16 | 100 | 12 | 25 | 150A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V 225A+H.V1A | 99 | 16 | 100 | 12 | 25 | 200A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |

Cupro-tungsten (-) / Steel-tungsten (+) Technology	Negative polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End code | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| End code | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.3 A | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7 A | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7A | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.0.7A | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.1A | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 0.7 | 9 | 10 | 18 | 8 | 6 | 1.2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V. 2A + H.V 0.7A. | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 13 | 10 | 18 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 14 | 11 | 25 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 15 | 12 | 36 | 9 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 16 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 17 | 14 | 75 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 18 | 15 | 100 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 19 | 16 | 150 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | X |  |  |  |
| L.V. 4A + H.V 1 A | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 21 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 22 | 11 | 25 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 23 | 13 | 50 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 24 | 14 | 75 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 25 | 15 | 100 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 26 | 15 | 100 | 11 | 25 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 27 | 16 | 150 | 13 | 50 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 28 | 16 | 150 | 13 | 50 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 29 | 17 | 200 | 14 | 75 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 . | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 6A + H.V 1 A | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 16 | 2.2 | 1.8 | 0.08 |
|  | 31 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1.8 | 1.8 | 0.08 |
|  | 32 | 11 | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1.1 | 2 | 0.08 |
|  | 33 | 13 | 50 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 34 | 14 | 75 | 11 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 35 | 15 | 100 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 36 | 16 | 150 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 37 | 17 | 0.2 | 14 | 75 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 38 | 17 | 200 | 14 | 75 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 39 | 18 | 300 | 15 | 100 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 8A + H.V 1 A | 40 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 16 | 2.5 | 2.5 | .0.08 |
|  | 41 | 10 | 18 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2.9 | 0.08 |
|  | 42 | 12 | 36 | 9 | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1.4 | 32 | 0.06 |
|  | 43 | 13 | 50 | 10 | 18 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 13 | 1.1 | 3.2 | 0.06 |
|  | 44 | 14 | 75 | 11 | 25 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 45 | 15 | 100 | 12 | 36 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 46 | 16 | 150 | 13 | 50 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 47 | 17 | 200 | 14 | 75 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 48 | 18 | 300 | 15 | 100 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 49 | 19 | 400 | 16 | 150 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |

Cupro-tungsten (-) / Steel-tungsten (+) Technology.	Negative polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.V. 10A + H.V 1 A | 50 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 51 | 11 | 25 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 52 | 12 | 36 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 53 | 13 | 50 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 54 | 14 | 75 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 55 | 15 | 100 | 11 | 25 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 56 | 16 | 150 | 12 | 36 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 57 | 17 | 200 | 13 | 50 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 58 | 18 | 300 | 14 | 75 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 59 | 19 | 400 | 15 | 100 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 12A + H.V 1 A | 60 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 15 | 3.8 | 2.2 | 0.08 |
|  | 61 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 15 | 4.4 | 2.5 | 0.08 |
|  | 62 | 12 | 36 | 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 . | 2 | 4 | 14 | 4.4 | 3.2 | 0.08 |
|  | 63 | 14 | 75 | 10 | 18 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 64 | 15 | 100 | 11 | 25 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 65 | 16 | 150 | 12 | 36 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 66 | 17 | 200 | 13 | 50 | 12 | 3 | 8 | 8 |  | 4 | X |  |  |  |
|  | 67 | 18 | 300 | 14 | 75 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 68 | 19 | 400 | 15 | 100 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 69 | 20 | 600 | 16 | 150 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 14A + H.V 1 A | 70 | 8 | 9 | 5 | 5 | 14A | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 71 | 12 | 36 | 9 | 12 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 72 | 14 | 75 | 10 | 18 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 73 | 15 | 100 | 11 | 25 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 74 | 16 | 150 | 12 | 36 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 75 | 17 | 200 | 13 | 50 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 76 | 18 | 300 | 14 | 75 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 77 | 19 | 400 | 15 | 100 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 78 | 20 | 600 | 16 | 150 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 79 | 21 | 900 | 17 | 200 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V. 16A + H.V 1 A | 80 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 | 5.1 | 2.2 | 0.08 |
|  | 81 | 8 | 9 | 5 | 5 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 |  |  |  |
|  | 82 | 8 | 9 | 5 | 5 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 |  |  |  |
|  | 83 | 15 | 100 | 11 | 25 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 84 | 15 | 100 | 11 | 25 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 85 | 16 | 150 | 11 | 25 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 86 | 19 | 400 | 15 | 100 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 87 | 20 | 600 | 16 | 150 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 88 | 21 | 900 | 17 | 200 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 89 | 22 | 1200 | 18 | 300 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 50A+ H.V1A | 90 | 8 | 9 | 5 | 5 | 50 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 15 | 3.2 | 0.14 |
| L.V 50A+ H.V1A | 91 | 16 |  | 12 | 25 | 50 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V. 75+ H.V.1A | 92 | 9 | 12 | 6 | 6 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 93 | 16 | 100 | 12 | 25 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.50A+ H.V.1A | 94 | 23 | 1600 | 18 | 300 | 50 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 95 | 24 | 2400 | 18 | 300 | 75A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 100A+H.V1A | 96 | 16 |  | 12 |  | 100 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 125A+H.V1A | 97 | 16 | 100 | 12 | 25 | 120A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 150A+H.V1A | 98 | 16 | 100 | 12 | 25 | 150A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 225A+H.V1A | 99 | 16 | 100 | 12 | 25 | 200A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |

Graphite (-) / Steel (+) Technology	Negative polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End code | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| H.V 0.3 A | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7 A | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 0.7A | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| H.V 1A | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.0.7A | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V.0.5A+ H.V.1A | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 0.7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| LV.1.5A+ H.V. 1A | 9 | 10 | 18 | 8 | 6 | 1.2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V. 2A + H.V 0.7A | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | X |  |  |  |
|  | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 13 | 10 | 18 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 14 | 11 | 25 | 8 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 15 | 12 | 36 | 9 | 9 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 16 | 13 | 50 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 17 | 14 | 75 | 10 | 18 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 18 | 15 | 100 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 19 | 16 | 150 | 12 | 36 | 1.7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| L.V. 4A + H.V 1 A | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 21 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 22 | 11 | 25 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 23 | 13 | 50 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 24 | 14 | 75 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 25 | 15 | 100 | 11 | 25 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 26 | 15 | 100 | 11 | 25 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 27 | 16 | 150 | 13 | 50 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 28 | 16 | 150 | 13 | 50 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 29 | 17 | 200 | 14 | 75 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| L.V. 6A + H.V 1 A | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 31 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 32 | 11 | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 33 | 13 | 50 | 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 22 | 37 | 5.5 | 0.17 |
|  | 34 | 14 | 75 | 11 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20.4 | 45 | 6.3 | 0.17 |
|  | 35 | 15 | 100 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 20.3 | 37 | 7 | 0.2 |
|  | 36 | 16 | 150 | 12 | 36 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 37 | 17 | 200 | 14 | 75 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 38 | 17 | 200 | 14 | 75 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 39 | 18 | 300 | 15 | 100 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| LV. 8A + H.V 1 A | 40 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 41 | 10 | 18 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 42 | 12 | 36 | 9 | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 43 | 13 | 50 | 10 | 18 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20.1 | 56 | 6 | 0.18 |
|  | 44 | 14 | 7.5 | 11 | 25 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20 | 56 | 6.5 | 0.2 |
|  | 45 | 15 | 100 | 12 | 36 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 19.8 | 58 | 7.5 | 0.21 |
|  | 46 | 16 | 150 | 13 | 50 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 19.3 | 57 | 8 | 0.24 |
|  | 47 | 17 | 200 | 14 | 75 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 48 | 18 | 300 | 15 | 100 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 49 | 19 | 400 | 16 | 150 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |

Graphite (-) / Steel (+) Technology	Negative polarity

| Machining current | S.C NR | T.On S |  | T.Off  S |  | L.V. | H.V. | GAP | Ser- -vo | JP.T | WK. T | Longitu- -dinal wear % | Material removal Mm3 /min | Surface Ra m | Radial undersize mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.V. 10A + H.V 1 A | 50 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 51 | 11 | 25 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 52 | 12 | 36 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 53 | 13 | 50 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 54 | 14 | 75 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 55 | 15 | 100 | 11 | 25 | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 56 | 16 | 150 | 12 | 36 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | 57 | 17 | 200 | 13 | 50 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 58 | 18 | 300 | 14 | 75 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 59 | 19 | 400 | 15 | 100 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 12A + H.V 1 A | 60 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 61 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 62 | 12 | 36 | 8 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 19.6 | 67 | 6.3 | 0.2 |
|  | 63 | 14 | 75 | 10 | 18 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 19.2 | 77 | 7 | 0.22 |
|  | 64 | 15 | 100 | 11 | 25 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 17.9 | 97 | 8 | 0.23 |
|  | 65 | 16 | 150 | 12 | 36 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 17.4 | 79 | 8.5 | 0.25 |
|  | 66 | 17 | 200 | 13 | 50 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 67 | 18 | 300 | 14 | 75 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 68 | 19 | 400 | 15 | 100 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 69 | 20 | 600 | 16 | 150 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
| L.V. 14A + H.V 1 A | 70 | 8 | 9 | 5 | 5 | 14A | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | X |  |  |  |
|  | 71 | 12 | 36 | 9 | 12 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 72 | 14 | 75 | 10 | 18 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 73 | 15 | 100 | 11 | 25 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 74 | 16 | 150 | 12 | 36 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 75 | 17 | 200 | 13 | 50 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 76 | 18 | 300 | 14 | 75 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 77 | 19 | 400 | 15 | 100 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 78 | 20 | 600 | 16 | 150 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 79 | 21 | 900 | 17 | 200 | 14A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V. 16A + H.V 1A | 80 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 81 | 8 | 9 | 5 | 5 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 82 | 8 | 9 | 5 | 5 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 83 | 15 | 100 | 11 | 25 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 16.6 | 157 | 8 | 0.25 |
|  | 84 | 15 | 100 | 11 | 25 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 163 | 8.5 | 0.28 |
|  | 85 | 16 | 150 | 11 | 25 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 171 | 9.5 | 0.3 |
|  | 86 | 19 | 400 | 15 | 100 | 16A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 87 | 20 | 600 | 16 | 1'50 | 18A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 88 | 21 | 900 | 17 | 200 | 22A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
|  | 89 | 22 | 1200 | 18 | 300 | 36A | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 50A+ H.V 1A. | 90 | 8 | 9 | 5 | 5 | 50 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 50A+ H.V1A | 91 | 16 |  | 12 | 25 | 50 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 433 | 15 | 0.36 |
| L.V. 75+ H.V.1A | 92 | 9 | 12 | 6 | 6 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 93 | 16 | 100 | 12 | 25 | 75 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 509 |  | 0.71 |
| L.V.50A+ H.V.1A | 94 | 23 | 1600 | 18 | 300 | 50 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V.75A+ H.V.1A | 95 | 24 | 2400 | 18 | 300 | 75A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | X |  |  |  |
| L.V 100A+H.V1A | 96 | 16 |  | 12 |  | 100 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V 125A+H.V1A | 97 | 16 | 100 | 12 | 25 | 120A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V 150A+H.V1A | 98 | 16 | 100 | 12 | 25 | 150A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| L.V 225A+H.V1A | 99 | 16 | 100 | 12 | 25 | 200A | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |

X	Not recommended

S.C NR: Numero de programa.

Longitu-dinal wear %: Reducción en % del electrodo.

Material removal Mm3 /min : Poder de arranque.

Surface Ra m : Rugosidad media.

Radial undersize mm: GAP menor espacio por lado.

Recomendados:

Superacabado: S.C NR: Numero de programa  13.

Acabado Fino:  S.C NR: Numero de programa   25 y 35

Acabado Medio: :  S.C NR: Numero de programa   45

Desbaste:   S.C NR: Numero de programa   66

Desbaste grueso:   S.C NR: Numero de programa  86